시공지침서

1) 작업 현장에 반드시 소화기 비치

2) 시공 현장에서 믹싱을 할 것

① 전기 핸드 드릴 준비

② 프로펠라 준비

③ 도포용 코더 규격화 - 첨부2 제작도 참조

④ 가연성 물질 및 화기 주의 - 본드 1말당 용제(MC) 2 Kg 사용할 것

(톨루엔 사용 금지)

3) 촉매 지급 - 박카스 병에 넣어서 지급하고 사용시 요주의

; 본드 1말당 박카스 뚜껑1개 분량

4) BT300 시공시 바둑판 같이 그린 후 시공하여 틀림이 없도록 할 것

5) 안전 주의 사항 - 철저히 관리 요망

① 지정된 용기에 다른 물질이 혼입되지 않도록 주의하고 빈 용기의 경우에도

다른 물질을 저장하지 않도록 할 것

; 발포의 위험 있음 (BOND와 물 혼합시 발포함)

② 용제 및 촉매의 신체 접촉(특히 눈 조심)을 주의할 것

; 신체 접촉 또는 흡입시 깨끗한 물로 씻어내고 즉시 의사의 진료를 받을 것

③ 휘발성이 강하므로 잔량이 남지 않도록 전량 사용할 것 (필요량만 조제하여 사용)

-. 믹싱 전 제품은 통풍이 잘 되고 직사광선을 피할 수 있는 서늘한 곳에 보관

-. BOND와 MC 믹싱분은 보관이 불가함(경화됨)

; 촉매 사용시 5시간이내에 경화됨

④ 제품(고무블럭)에 오일 또는 기타 유기 용제의 접촉을 피할 것

; 제품 성상의 변형을 초래함

⑤ 기타 발생 가능한 문제점에 대해서도 주의를 요할 것

⑥ 시공시 흡연 금지

첨부2

도포용 코더 제작도

(UNIT : mm)

도포량 ; 350 g/cm2

									2
	2			3		2			3		2

도포량 ; 600 g/cm2

									4
	4			8		4			8		4