보행로,조깅코스 및 어린이놀이터용

재생 고무매트 콘크리트접착 (GR규격)시방서

(“BESTEM RUBBER MAT-GR M 6004”)

1. 적용범위

본 시방서는 (                 )공사에 사용하는 타이어 고무매트의 품질 및 규격등에 대하여 적용한다.

제품규격 : 300 ×245 ×15(25,40)

2. 재  질 (재료)

2.1원  재   료 : 타이어를 분리수거하여 분쇄하여 얻은 고무칩, 또는 고무분말을 사용하되, 고무의 최대 크기는 10mm이하로 한다.

단, 타이어 칩을 100% 사용하여야 한다.

2.2 접  착   제 : 고무칩을 성형하는 접착제를 사용하여야 한다.

2.3유색용 재료 : 유색 매트을 만들기 위한 재료는 매트 품질에 영향이 없는 재료를 사용하여야 한다.

2.4 기타 첨가재료 : 제품의 질을 나쁘지 않는 범위에서 그 외의 적당한 충전제, 혼화제, 결합제 등 기타의 보조 재료를 첨가할 수 있다.

3. 품   질

3.1 본 제품은 GR M 6004의 규격에 맞도록 제작되어 중금속(납,카드늄,크롬등)용출이 기준치 이하여야 한다.

3.2 고무매트는 일정한 탄성을 유지토록 제작되어야 한다.

3.3 고무매트는 내부, 외부에 갈라지는 현상이 없어야 하며, 제품의 끊어지는 현상이나 접착성이 약하여 입자가 분리되는 현상이 없어야 한다.

3.4 고무매트는 DESIGN과 제품두께 및 재질, 색상으로 구분되며, 주문자의 요구에 따라 제작 한다.

4. 치수 및 시험

고무매트는 아래의 표에 준하여 합격하여야 한다.

| 시 험 항 목 |  | 단 위 | 품 질 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인장강도 |  | Kgf/ ㎠ | 10이상 |
| 신 장 율 |  | % | 60이상 |
| 경 도 |  | Hs | 50이상 |
| 치수변화율 |  | % | ±5 |
| 중금속 시험 | # Pb | mg/kg | 90이하 |
|  | # Cd | mg/kg | 75이하 |
|  | # Cr | mg/kg | 60이하 |
| 충격시험 |  | G급 | 400이하 |
| 촉진노출시험 |  | 3급이상 | 3급이상 |

* 본 표는 GR M 6004 규정에 해당하는 시험 기준표임.

* 본 시험은 두께 및 재질에 따라 변동됨.

4.1 고무매트에 무늬를 넣을 수 있으며 표면 가장자리는 모떼기를 할 수 있다.

4.2 고무매트의 모양과 치수는 아래의 표에 준한다.

다만, 고무매트의 모양 및 치수는 주문자와 협정에 따라 변경 제작할 수 있으며, 허용차는 아래 표에 준한다.

| 모 양 |  | 치 수 (mm) |  |  | 허용차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 가로 | 세로 | 두께 |  |
| 고무 매트 | T형 | 300 | 245 | 15(25,40) | 가로,세로: ±2 두께 : ±1 |

- 본 치수의 공차는 GR M 6004에 준한 것 임. 재질 및 두께에 따라 변동됨.

4.3 본 제품은 LOT별 약간의 색도 차이가 있을 수 있다.

5. 제품의 특성(의장등록제163223호)

5.1 보행 시 천연고무의 특성을 살려 탄성을 유지토록 제작되어 부드러운 보행감과 피로감을 줄일 수 있다.

5.2 안전성에 용의하며 Skid 현상을 방지할 수 있다.

5.3 빛의 반사를 흡수하여 반사 빛을 줄일 수 있다.

6. 시공방법

6.1. 시공될 콘크리트 면은 요철이 없이 평탄해야하며, 깨끗이 청소한다.

(콘크리트 표면의 시멘트 페이스트가 없어야하며 콘크리트 타설 후 7일 이상

양생이 되어야 한다)

6.2 습기나 물기가 없도록 공사전에 점검하여야 한다.

(콘크리트 면은 수분을 적어도 3일간 태양광선으로 완전히 건조 시킨다.)

6.3 바닥구조물에 접착제를 바르면서 시공하여야 한다.

6.4 고무매트 시공시 매트가 이완되지 않게 밀착 시공한다.

6.5 시공마무리(Edge) 부분 및 경계면은 수작업으로 현장에 맞추어 제품을 Cutting

하고 마무리 부분은 밀착 시공하여 틈새가 없도록 한다.

7.시공지침서

1) 작업 현장에 반드시 소화기 비치

2) 시공 현장에서 믹싱을 할 것 (본드접착시공시)

*. 전기 핸드 드릴,프로펠라,도포용코드 규격화,준비.   *가연성물질 화기주의

3) BT300시공시 바둑판 같이 그린 후 시공하여 틀림이 없도록 할 것

4) 안전 주의 사항 - 철저히 관리 요망

① 지정된 용기에 다른 물질이 혼입되지 않도록 주의하고 빈 용기의 경우에도 다른 물질을 저장하지 않도록 할 것 ; 발포의 위험 있음 (BOND와 물 혼합시 발포함)

② 용제 및 촉매의 신체 접촉(특히 눈 조심)을 주의할 것

; 신체 접촉 또는 흡입시 깨끗한 물로 씻어내고 즉시 의사의 진료를 받을 것

③ 휘발성이 강하므로 잔량이 남지 않도록 전량 사용할 것 (필요량만 조제하여 사용)

-. 믹싱 전 제품은 통풍이 잘 되고 직사광선을 피할 수 있는 서늘한 곳에 보관

-. BOND와 MC 믹싱분은 보관이 불가함(경화됨) ; 촉매 사용시 5시간이내에 경화됨

④ 제품(고무블럭)에 오일 또는 기타 유기 용제의 접촉을 피할 것

; 제품 성상의 변형을 초래함

⑤ 기타 발생 가능한 문제점에 대해서도 주의를 요할 것

⑥ 시공시 흡연 금지

8. 단면도

제품두께 : 15t,25t,40t