재생 고무매트블록 모래위 (GR규격)시방서

(“BESTEM RUBBER MATBLOCK”)

1.적용범위

본 시방서는 (                     )공사에 사용하는 폐타이어 고무매트블록의 품질 및 규격등에 대하여 적용한다.

2. 재  질 (재 료)

2.1 원  재  료 : 폐타이어를 분리수거하여 분쇄하여 얻은 고무칩, 또는 고무분말을

사용하되, 고무의 최대 크기는 10mm이하로 한다.

단, 폐타이어 칩을 100% 사용하여야 한다.

2.2 접  착  제 : 고무칩을 성형하는 접착제를 사용하여야 한다.

2.3 기타 첨가재료 : 제품의 질이 나빠지지 않는 범위에서 그 외의 적당한 충전제, 혼화제, 결합제 등 기타의 보조 재료를 첨가할 수 있다.

3. 품 질

3.1 본 제품은 GR M 6004규정에 맞도록 제작하여야 한다.

3.2 고무매트블록은 일정한 탄력성을 유지토록 제작되어야 한다.

3.3 고무매트블록은 내부, 외부에 갈라지는 현상이 없어야 하며, 휨이나 뒤틀림 현상이 없어야 한다.

3.4 포설선이 있어 온도 변화에 따른 변형(수축,팽창)을 보정해주고,투수역할을 할 수 있어야 한다.

*투수블럭(10개의 투수구멍이 뚫린 기능성제품 별도 주문생산)

3.5 고무매트블록의 색상은 일정하여야 하며 색의 얼룩등이 없어야 한다.

3.6 고무매트블록에 무늬를 넣을 수 있으며 가장자리에는 모떼기를 할수 있다.

3.7고무매트블록은 DESIGN 과 제품두께 및 재질,색상으로 구분되며 소비자의 요구에

따라 주문제작으로 한다.

3.8 고무매트블록 배면에는 지름 15mm 깊이 30mm의 구멍이 13개 형성되어 있어 복사열을 최소화 할 수 있고 제품의 안착을 용이하게 할 수 있는 구조라야 한다

(실용신안등록제0180320).

4. 치수 및 시험

고무매트블록은 아래의 표에 준한다.

| 시 험 항 목 |  | 단 위 | 품 질 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인장강도 |  | Kgf/ ㎠ | 10이상 |
| 신 장 율 |  | % | 60이상 |
| 경 도 |  | Hs | 50이상 |
| 치수변화율 |  | % | ±5 |
| 중금속 시험 | # Pb | mg/kg | 90이하 |
|  | # Cd | mg/kg | 75이하 |
|  | # Cr | mg/kg | 60이하 |
| 충격시험 |  | G급 | 400이하 |
| 촉진노출시험 |  | 3급이상 | 3급이상 |

★본표는 GR6004 규정에 해당하는 상부층시험 기준표임.

| 모 양 |  | 치 수 (mm) |  |  | 허용차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 가로 | 세로 | 두께 |  |
| 매트블록 | I형 | 220 | 110 | 45 | 가로, 세로 : ±2 두께 : ±1 |
|  | U형 | 225 | 112 |  |  |

5. 제품의 특성

5.1 보행 시 충격을 흡수하는 ELASTOMER의 특성을 살려 탄력성을 유지토록 제작되어 부드러운 보행감과 피로감을 줄일 수 있다.

5.2 쿠션으로 인하여 안전성에 용의하며 Skid 현상을 방지할 수 있다.

5.3 빛의 반사를 흡수하여 반사 빛을 줄일 수 있다.

5.4 포설선이 있어 투수가 용이하고 수축팽창을 보정 할 수 있다.

*투수블럭(10개의 투수구멍이 뚫린 기능성제품 별도 주문생산)

5.5 배면에 복사열을 최소화 할 수 있는 구멍이 있어 제품의 안착을 용이하게 할 수

있다.(실용신안등록제0180320).

6. 시공방법

6.1 일반 소형고압블록과 동일한 조건으로 시공하되 콘크리트면에 본드시공도  가능

하다.

6.2 블록을 시공한후 선이 일정하여야 한다.

6.3 포설선과 포설선 사이에 시공후 적당량의 모래를 포설한다.

6.4 현장 디자인에 따라 모서리마감 부분을 절단기,직소기를 사용하여 절단 시공한다.

6.5 블록 시공후 임팩터로 다짐한다

* 투수블럭 시공시 모래위 직포를 깔수도 있다.

7. 단면도

1)  I-형

2)투수블럭

3) U-형